ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -21.02 | -16.87 | -28.33 | Na2O |  |
| Mg K | 5.16 | 3.92 | 8.55 | MgO |  |
| Al K | 16.27 | 11.13 | 30.73 | Al2O3 |  |
| Si K | 48.48 | 31.86 | 103.72 | SiO2 |  |
| P K | 0.43 | 0.25 | 0.98 | P2O5 |  |
| S K | 0.62 | 0.36 | 1.55 | SO3 |  |
| K K | -0.35 | -0.17 | -0.42 | K2O |  |
| Ca K | 2.94 | 1.36 | 4.12 | CaO |  |
| Cr K | -3.23 | -1.15 | -4.72 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 3.06 | 1.03 | 3.95 | MnO |  |
| Fe K | 1.92 | 0.64 | 2.47 | FeO |  |
| Ni K | -17.77 | -5.59 | -22.62 | NiO |  |
| O | 63.48 | 73.23 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 122783

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.41 | 1202788 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -25.91 | -26.87 | -34.92 | Na2O |  |
| Mg K | 13.49 | 13.23 | 22.36 | MgO |  |
| Al K | 1.18 | 1.04 | 2.23 | Al2O3 |  |
| Si K | 30.61 | 25.99 | 65.48 | SiO2 |  |
| P K | -0.06 | -0.05 | -0.15 | P2O5 |  |
| S K | -0.28 | -0.21 | -0.70 | SO3 |  |
| K K | -1.18 | -0.72 | -1.43 | K2O |  |
| Ca K | 15.54 | 9.25 | 21.74 | CaO |  |
| Cr K | 2.23 | 1.02 | 3.26 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.98 | -0.43 | -1.27 | MnO |  |
| Fe K | 7.45 | 3.18 | 9.59 | FeO |  |
| Ni K | 10.84 | 4.40 | 13.80 | NiO |  |
| O | 47.08 | 70.16 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 117216

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.32 | 1204206 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -32.62 | -24.32 | -43.97 | Na2O |  |
| Mg K | 7.46 | 5.26 | 12.37 | MgO |  |
| Al K | 18.43 | 11.71 | 34.82 | Al2O3 |  |
| Si K | 59.93 | 36.57 | 128.20 | SiO2 |  |
| P K | 1.16 | 0.64 | 2.66 | P2O5 |  |
| S K | -0.80 | -0.43 | -2.01 | SO3 |  |
| K K | 0.98 | 0.43 | 1.18 | K2O |  |
| Ca K | 5.66 | 2.42 | 7.91 | CaO |  |
| Cr K | 0.47 | 0.16 | 0.69 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -3.23 | -1.01 | -4.18 | MnO |  |
| Fe K | -4.62 | -1.42 | -5.95 | FeO |  |
| Ni K | -24.93 | -7.28 | -31.72 | NiO |  |
| O | 72.13 | 77.28 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 7

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 121154

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.25 | 1207643 |

定量最適化がおこなわれていません