ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 21

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -35.18 | -32.53 | -47.42 | Na2O |  |
| Mg K | 40.43 | 35.35 | 67.03 | MgO |  |
| Al K | -0.82 | -0.65 | -1.56 | Al2O3 |  |
| Si K | 29.11 | 22.03 | 62.27 | SiO2 |  |
| P K | 0.33 | 0.22 | 0.75 | P2O5 |  |
| S K | 1.46 | 0.97 | 3.65 | SO3 |  |
| K K | 1.93 | 1.05 | 2.33 | K2O |  |
| Ca K | -0.41 | -0.22 | -0.57 | CaO |  |
| Cr K | -2.96 | -1.21 | -4.33 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 1.00 | 0.39 | 1.29 | MnO |  |
| Fe K | 22.22 | 8.46 | 28.59 | FeO |  |
| Ni K | -9.44 | -3.42 | -12.01 | NiO |  |
| O | 52.35 | 69.56 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 112894

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.40 | 1204335 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 23

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -10.95 | -9.83 | -14.77 | Na2O |  |
| Mg K | 3.51 | 2.98 | 5.82 | MgO |  |
| Al K | 11.58 | 8.85 | 21.88 | Al2O3 |  |
| Si K | 38.97 | 28.63 | 83.38 | SiO2 |  |
| P K | -0.69 | -0.46 | -1.57 | P2O5 |  |
| S K | -0.54 | -0.35 | -1.34 | SO3 |  |
| K K | 0.78 | 0.41 | 0.93 | K2O |  |
| Ca K | 1.35 | 0.70 | 1.89 | CaO |  |
| Cr K | -2.22 | -0.88 | -3.24 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 2.29 | 0.86 | 2.96 | MnO |  |
| Fe K | -0.60 | -0.22 | -0.77 | FeO |  |
| Ni K | 3.79 | 1.33 | 4.83 | NiO |  |
| O | 52.71 | 67.97 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 116947

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.38 | 1202989 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 23

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -24.95 | -22.96 | -33.63 | Na2O |  |
| Mg K | 18.25 | 15.88 | 30.25 | MgO |  |
| Al K | 0.76 | 0.60 | 1.44 | Al2O3 |  |
| Si K | 37.91 | 28.56 | 81.10 | SiO2 |  |
| P K | -0.56 | -0.38 | -1.29 | P2O5 |  |
| S K | -0.07 | -0.05 | -0.18 | SO3 |  |
| K K | -0.97 | -0.52 | -1.16 | K2O |  |
| Ca K | 15.64 | 8.26 | 21.88 | CaO |  |
| Cr K | 0.71 | 0.29 | 1.04 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -3.35 | -1.29 | -4.33 | MnO |  |
| Fe K | 14.39 | 5.45 | 18.52 | FeO |  |
| Ni K | -10.72 | -3.86 | -13.65 | NiO |  |
| O | 52.96 | 70.04 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 114149

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.36 | 1204524 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 24

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -17.89 | -19.64 | -24.11 | Na2O |  |
| Mg K | 3.29 | 3.41 | 5.45 | MgO |  |
| Al K | 0.15 | 0.14 | 0.29 | Al2O3 |  |
| Si K | 3.78 | 3.40 | 8.08 | SiO2 |  |
| P K | 0.31 | 0.25 | 0.70 | P2O5 |  |
| S K | 24.27 | 19.10 | 60.59 | SO3 |  |
| K K | 0.26 | 0.17 | 0.31 | K2O |  |
| Ca K | 1.07 | 0.68 | 1.50 | CaO |  |
| Cr K | -1.24 | -0.60 | -1.81 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.68 | -0.31 | -0.87 | MnO |  |
| Fe K | 46.77 | 21.14 | 60.17 | FeO |  |
| Ni K | -8.10 | -3.48 | -10.31 | NiO |  |
| O | 48.01 | 75.74 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 115464

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.42 | 1205008 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 24

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -48.62 | -57.95 | -65.54 | Na2O |  |
| Mg K | 4.61 | 5.20 | 7.65 | MgO |  |
| Al K | 1.02 | 1.03 | 1.92 | Al2O3 |  |
| Si K | 3.18 | 3.11 | 6.81 | SiO2 |  |
| P K | 0.13 | 0.12 | 0.31 | P2O5 |  |
| S K | 33.83 | 28.92 | 84.48 | SO3 |  |
| K K | -0.23 | -0.16 | -0.28 | K2O |  |
| Ca K | 2.38 | 1.62 | 3.32 | CaO |  |
| Cr K | -3.64 | -1.92 | -5.32 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.51 | 0.25 | 0.65 | MnO |  |
| Fe K | 37.86 | 18.58 | 48.71 | FeO |  |
| Ni K | 13.58 | 6.34 | 17.28 | NiO |  |
| O | 55.39 | 94.87 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 16.5 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 15598

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.26 | 165099 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 24

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -110.94 | -178.38 | -149.54 | Na2O |  |
| Mg K | 10.43 | 15.85 | 17.29 | MgO |  |
| Al K | -0.21 | -0.28 | -0.39 | Al2O3 |  |
| Si K | 2.80 | 3.69 | 6.00 | SiO2 |  |
| P K | 2.16 | 2.58 | 4.96 | P2O5 |  |
| S K | 43.74 | 50.43 | 109.22 | SO3 |  |
| K K | -0.88 | -0.84 | -1.06 | K2O |  |
| Ca K | -2.98 | -2.74 | -4.16 | CaO |  |
| Cr K | -2.41 | -1.72 | -3.53 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 4.19 | 2.82 | 5.41 | MnO |  |
| Fe K | 109.05 | 72.18 | 140.29 | FeO |  |
| Ni K | -19.23 | -12.11 | -24.48 | NiO |  |
| O | 64.28 | 148.52 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 28.3 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 26679

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.38 | 284866 |

定量最適化がおこなわれていません