ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 47

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -28.24 | -28.22 | -38.07 | Na2O |  |
| Mg K | 30.37 | 28.69 | 50.35 | MgO |  |
| Al K | 0.18 | 0.15 | 0.34 | Al2O3 |  |
| Si K | 23.17 | 18.95 | 49.57 | SiO2 |  |
| P K | -0.43 | -0.32 | -0.98 | P2O5 |  |
| S K | 2.91 | 2.09 | 7.27 | SO3 |  |
| K K | 0.10 | 0.06 | 0.12 | K2O |  |
| Ca K | -0.16 | -0.09 | -0.23 | CaO |  |
| Cr K | 2.16 | 0.96 | 3.16 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.37 | -0.57 | -1.77 | MnO |  |
| Fe K | 23.53 | 9.68 | 30.27 | FeO |  |
| Ni K | -0.03 | -0.01 | -0.04 | NiO |  |
| O | 47.81 | 68.64 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 119383

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.39 | 1204517 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 47

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -16.80 | -14.39 | -22.64 | Na2O |  |
| Mg K | 4.41 | 3.57 | 7.31 | MgO |  |
| Al K | 13.65 | 9.97 | 25.80 | Al2O3 |  |
| Si K | 42.84 | 30.04 | 91.65 | SiO2 |  |
| P K | -0.04 | -0.02 | -0.09 | P2O5 |  |
| S K | -0.04 | -0.02 | -0.09 | SO3 |  |
| K K | -0.07 | -0.04 | -0.08 | K2O |  |
| Ca K | 1.51 | 0.74 | 2.11 | CaO |  |
| Cr K | 1.29 | 0.49 | 1.89 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.25 | 0.09 | 0.33 | MnO |  |
| Fe K | 0.25 | 0.09 | 0.32 | FeO |  |
| Ni K | -5.11 | -1.71 | -6.50 | NiO |  |
| O | 57.84 | 71.20 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 119265

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.41 | 1202388 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 47

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -24.37 | -23.89 | -32.85 | Na2O |  |
| Mg K | 20.32 | 18.83 | 33.69 | MgO |  |
| Al K | 4.16 | 3.48 | 7.86 | Al2O3 |  |
| Si K | 28.70 | 23.02 | 61.39 | SiO2 |  |
| P K | -0.03 | -0.02 | -0.06 | P2O5 |  |
| S K | 1.12 | 0.79 | 2.79 | SO3 |  |
| K K | 1.27 | 0.73 | 1.53 | K2O |  |
| Ca K | 1.24 | 0.70 | 1.73 | CaO |  |
| Cr K | -0.62 | -0.27 | -0.90 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.07 | -0.44 | -1.39 | MnO |  |
| Fe K | 19.34 | 7.80 | 24.88 | FeO |  |
| Ni K | 1.03 | 0.40 | 1.31 | NiO |  |
| O | 48.91 | 68.87 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 118705

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.36 | 1212984 |

定量最適化がおこなわれていません