ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 158065

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.80 | 1197305 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 1.33 | 2.05 | 1.80 | Na2O |  |
| Mg K | 6.08 | 8.84 | 10.08 | MgO |  |
| Al K | 2.27 | 2.98 | 4.29 | Al2O3 |  |
| Si K | 11.31 | 14.24 | 24.20 | SiO2 |  |
| P K | -17.52 | -20.00 | -40.15 | P2O5 |  |
| S K | -0.02 | -0.03 | -0.06 | SO3 |  |
| K K | 0.46 | 0.42 | 0.56 | K2O |  |
| Ca K | 1.84 | 1.62 | 2.57 | CaO |  |
| Cr K | 0.72 | 0.49 | 1.05 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.35 | 0.23 | 0.46 | MnO |  |
| Fe K | 73.23 | 46.35 | 94.21 | FeO |  |
| Ni K | 0.79 | 0.48 | 1.01 | NiO |  |
| O | 19.16 | 42.34 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 187931

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.86 | 1196303 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 1.53 | 2.62 | 2.06 | Na2O |  |
| Mg K | 4.97 | 8.04 | 8.23 | MgO |  |
| Al K | 1.95 | 2.85 | 3.69 | Al2O3 |  |
| Si K | 10.08 | 14.13 | 21.57 | SiO2 |  |
| P K | -11.10 | -14.11 | -25.44 | P2O5 |  |
| S K | -8.84 | -10.85 | -22.08 | SO3 |  |
| K K | 0.29 | 0.29 | 0.35 | K2O |  |
| Ca K | 1.70 | 1.67 | 2.38 | CaO |  |
| Cr K | 0.23 | 0.17 | 0.34 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 1.33 | 0.95 | 1.72 | MnO |  |
| Fe K | 78.06 | 55.02 | 100.42 | FeO |  |
| Ni K | 5.30 | 3.55 | 6.75 | NiO |  |
| O | 14.49 | 35.66 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 193088

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.79 | 1195378 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 9.14 | 9.06 | 12.32 | Na2O |  |
| Mg K | 7.43 | 6.97 | 12.32 | MgO |  |
| Al K | 14.16 | 11.96 | 26.76 | Al2O3 |  |
| Si K | 49.66 | 40.30 | 106.25 | SiO2 |  |
| P K | -21.47 | -15.80 | -49.19 | P2O5 |  |
| S K | -14.72 | -10.46 | -36.76 | SO3 |  |
| K K | 0.84 | 0.49 | 1.01 | K2O |  |
| Ca K | 3.87 | 2.20 | 5.42 | CaO |  |
| Cr K | 0.58 | 0.25 | 0.84 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -2.39 | -0.99 | -3.09 | MnO |  |
| Fe K | 9.98 | 4.07 | 12.84 | FeO |  |
| Ni K | 8.86 | 3.44 | 11.28 | NiO |  |
| O | 34.05 | 48.50 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ﾗｲﾝｽﾍﾟｸﾄﾙ(1)

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 191378

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.82 | 1196625 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.800 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.51 | 0.60 | 0.69 | Na2O |  |
| Mg K | 37.71 | 41.62 | 62.53 | MgO |  |
| Al K | 1.07 | 1.07 | 2.03 | Al2O3 |  |
| Si K | 39.28 | 37.53 | 84.04 | SiO2 |  |
| P K | -25.78 | -22.33 | -59.08 | P2O5 |  |
| S K | -20.42 | -17.09 | -51.00 | SO3 |  |
| K K | 0.27 | 0.18 | 0.32 | K2O |  |
| Ca K | 5.09 | 3.41 | 7.12 | CaO |  |
| Cr K | 1.27 | 0.66 | 1.86 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.80 | 0.39 | 1.04 | MnO |  |
| Fe K | 37.86 | 18.19 | 48.71 | FeO |  |
| Ni K | 1.37 | 0.63 | 1.75 | NiO |  |
| O | 20.96 | 35.16 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ﾗｲﾝｽﾍﾟｸﾄﾙ(2)

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 199357

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.85 | 1195470 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.53 | 0.55 | 0.71 | Na2O |  |
| Mg K | 19.62 | 19.25 | 32.54 | MgO |  |
| Al K | 1.51 | 1.33 | 2.85 | Al2O3 |  |
| Si K | 39.98 | 33.95 | 85.52 | SiO2 |  |
| P K | -16.64 | -12.81 | -38.12 | P2O5 |  |
| S K | -11.17 | -8.31 | -27.88 | SO3 |  |
| K K | 0.17 | 0.10 | 0.21 | K2O |  |
| Ca K | 15.72 | 9.36 | 22.00 | CaO |  |
| Cr K | -0.43 | -0.20 | -0.63 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.62 | 0.27 | 0.80 | MnO |  |
| Fe K | 18.04 | 7.71 | 23.21 | FeO |  |
| Ni K | -0.95 | -0.39 | -1.21 | NiO |  |
| O | 32.99 | 49.18 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ﾗｲﾝｽﾍﾟｸﾄﾙ(3)

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 177962

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.80 | 1197956 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 2.45 | 3.18 | 3.30 | Na2O |  |
| Mg K | 32.25 | 39.61 | 53.47 | MgO |  |
| Al K | 4.26 | 4.71 | 8.05 | Al2O3 |  |
| Si K | 51.51 | 54.75 | 110.19 | SiO2 |  |
| P K | -37.33 | -35.98 | -85.53 | P2O5 |  |
| S K | -28.46 | -26.50 | -71.07 | SO3 |  |
| K K | 0.71 | 0.54 | 0.85 | K2O |  |
| Ca K | 10.40 | 7.75 | 14.55 | CaO |  |
| Cr K | 0.85 | 0.49 | 1.24 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 2.04 | 1.11 | 2.64 | MnO |  |
| Fe K | 58.27 | 31.15 | 74.96 | FeO |  |
| Ni K | -9.93 | -5.05 | -12.64 | NiO |  |
| O | 13.00 | 24.26 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 7

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 198318

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.81 | 1194894 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.56 | 0.66 | 0.76 | Na2O |  |
| Mg K | 5.24 | 5.82 | 8.69 | MgO |  |
| Al K | 0.77 | 0.77 | 1.45 | Al2O3 |  |
| Si K | 7.27 | 6.99 | 15.56 | SiO2 |  |
| P K | -9.82 | -8.56 | -22.50 | P2O5 |  |
| S K | 14.55 | 12.25 | 36.34 | SO3 |  |
| K K | 0.18 | 0.12 | 0.21 | K2O |  |
| Ca K | 1.26 | 0.85 | 1.77 | CaO |  |
| Cr K | 0.47 | 0.24 | 0.68 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.57 | 0.28 | 0.74 | MnO |  |
| Fe K | 45.58 | 22.03 | 58.64 | FeO |  |
| Ni K | -1.84 | -0.85 | -2.34 | NiO |  |
| O | 35.20 | 59.39 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 194556

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.82 | 1196129 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.785 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.82 | 0.95 | 1.11 | Na2O |  |
| Mg K | 3.66 | 4.02 | 6.06 | MgO |  |
| Al K | 1.19 | 1.18 | 2.26 | Al2O3 |  |
| Si K | 7.17 | 6.82 | 15.34 | SiO2 |  |
| P K | -9.33 | -8.05 | -21.38 | P2O5 |  |
| S K | 15.68 | 13.07 | 39.15 | SO3 |  |
| K K | -0.18 | -0.12 | -0.21 | K2O |  |
| Ca K | 0.87 | 0.58 | 1.22 | CaO |  |
| Cr K | 0.23 | 0.12 | 0.33 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.17 | -0.57 | -1.51 | MnO |  |
| Fe K | 45.20 | 21.63 | 58.15 | FeO |  |
| Ni K | -0.41 | -0.19 | -0.52 | NiO |  |
| O | 36.26 | 60.56 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 2

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 197902

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.77 | 1195848 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 1.20 | 1.30 | 1.61 | Na2O |  |
| Mg K | 29.62 | 30.33 | 49.11 | MgO |  |
| Al K | 2.31 | 2.13 | 4.36 | Al2O3 |  |
| Si K | 31.81 | 28.20 | 68.06 | SiO2 |  |
| P K | -16.48 | -13.25 | -37.77 | P2O5 |  |
| S K | -12.26 | -9.52 | -30.62 | SO3 |  |
| K K | 0.30 | 0.19 | 0.36 | K2O |  |
| Ca K | 1.92 | 1.19 | 2.69 | CaO |  |
| Cr K | 1.01 | 0.48 | 1.47 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.26 | 0.12 | 0.33 | MnO |  |
| Fe K | 25.97 | 11.58 | 33.41 | FeO |  |
| Ni K | 5.49 | 2.33 | 6.99 | NiO |  |
| O | 28.86 | 44.92 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 2

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 206227

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.85 | 1195479 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 9.21 | 8.68 | 12.42 | Na2O |  |
| Mg K | 5.08 | 4.53 | 8.43 | MgO |  |
| Al K | 16.04 | 12.87 | 30.32 | Al2O3 |  |
| Si K | 49.03 | 37.79 | 104.88 | SiO2 |  |
| P K | -19.03 | -13.30 | -43.62 | P2O5 |  |
| S K | -12.36 | -8.35 | -30.86 | SO3 |  |
| K K | 3.52 | 1.95 | 4.24 | K2O |  |
| Ca K | 3.41 | 1.84 | 4.77 | CaO |  |
| Cr K | 0.32 | 0.13 | 0.47 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.99 | 0.39 | 1.28 | MnO |  |
| Fe K | 5.28 | 2.05 | 6.79 | FeO |  |
| Ni K | 0.69 | 0.25 | 0.88 | NiO |  |
| O | 37.81 | 51.17 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 2

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 205752

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.71 | 1195345 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 2.00 | 2.71 | 2.69 | Na2O |  |
| Mg K | 55.63 | 71.30 | 92.24 | MgO |  |
| Al K | 2.51 | 2.90 | 4.74 | Al2O3 |  |
| Si K | 56.01 | 62.14 | 119.82 | SiO2 |  |
| P K | -46.69 | -46.97 | -106.97 | P2O5 |  |
| S K | -38.03 | -36.95 | -94.95 | SO3 |  |
| K K | 0.12 | 0.10 | 0.14 | K2O |  |
| Ca K | 2.86 | 2.22 | 4.00 | CaO |  |
| Cr K | -1.66 | -0.99 | -2.42 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 7.58 | 4.30 | 9.79 | MnO |  |
| Fe K | 46.94 | 26.19 | 60.39 | FeO |  |
| Ni K | 8.26 | 4.39 | 10.51 | NiO |  |
| O | 4.45 | 8.67 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 2

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 203784

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.75 | 1196851 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.80 | 0.88 | 1.08 | Na2O |  |
| Mg K | 35.84 | 37.22 | 59.42 | MgO |  |
| Al K | 1.46 | 1.37 | 2.77 | Al2O3 |  |
| Si K | 36.39 | 32.72 | 77.84 | SiO2 |  |
| P K | -21.43 | -17.47 | -49.10 | P2O5 |  |
| S K | -15.78 | -12.43 | -39.40 | SO3 |  |
| K K | 0.91 | 0.59 | 1.10 | K2O |  |
| Ca K | 0.78 | 0.49 | 1.10 | CaO |  |
| Cr K | -0.68 | -0.33 | -0.99 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 1.13 | 0.52 | 1.46 | MnO |  |
| Fe K | 34.49 | 15.59 | 44.37 | FeO |  |
| Ni K | 0.29 | 0.13 | 0.37 | NiO |  |
| O | 25.80 | 40.72 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 2

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 209187

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.76 | 1195738 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 14.98 | 13.70 | 20.20 | Na2O |  |
| Mg K | 4.79 | 4.14 | 7.94 | MgO |  |
| Al K | 21.44 | 16.70 | 40.51 | Al2O3 |  |
| Si K | 69.74 | 52.19 | 149.20 | SiO2 |  |
| P K | -32.26 | -21.89 | -73.91 | P2O5 |  |
| S K | -22.31 | -14.63 | -55.72 | SO3 |  |
| K K | 1.10 | 0.59 | 1.33 | K2O |  |
| Ca K | 4.61 | 2.42 | 6.45 | CaO |  |
| Cr K | -0.44 | -0.18 | -0.65 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.96 | 0.37 | 1.23 | MnO |  |
| Fe K | 1.20 | 0.45 | 1.54 | FeO |  |
| Ni K | 1.48 | 0.53 | 1.88 | NiO |  |
| O | 34.72 | 45.61 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 120110516

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 2