ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 200918

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.81 | 1195791 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.93 | -1.53 | 1.25 | Na2O |  |
| Mg K | 286.19 | -444.04 | 474.52 | MgO |  |
| Al K | 2.48 | -3.47 | 4.69 | Al2O3 |  |
| Si K | 231.46 | -310.87 | 495.16 | SiO2 |  |
| P K | -279.77 | 340.73 | -641.06 | P2O5 |  |
| S K | -234.48 | 275.85 | -585.47 | SO3 |  |
| K K | 4.44 | -4.28 | 5.35 | K2O |  |
| Ca K | 2.46 | -2.32 | 3.45 | CaO |  |
| Cr K | -13.74 | 9.97 | -20.08 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 5.85 | -4.02 | 7.55 | MnO |  |
| Fe K | 231.60 | -156.44 | 297.95 | FeO |  |
| Ni K | 44.54 | -28.62 | 56.68 | NiO |  |
| O | -181.97 | 429.04 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 196418

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.79 | 1195083 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -4.49 | 8.75 | -6.06 | Na2O |  |
| Mg K | 179.35 | -330.23 | 297.38 | MgO |  |
| Al K | 0.97 | -1.61 | 1.83 | Al2O3 |  |
| Si K | 140.61 | -224.11 | 300.80 | SiO2 |  |
| P K | -192.76 | 278.59 | -441.69 | P2O5 |  |
| S K | -156.73 | 218.81 | -391.35 | SO3 |  |
| K K | -0.36 | 0.41 | -0.43 | K2O |  |
| Ca K | 7.46 | -8.33 | 10.44 | CaO |  |
| Cr K | 17.69 | -15.23 | 25.85 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -8.49 | 6.92 | -10.96 | MnO |  |
| Fe K | 160.11 | -128.33 | 205.97 | FeO |  |
| Ni K | 85.03 | -64.83 | 108.20 | NiO |  |
| O | -128.38 | 359.20 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 189466

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.89 | 1195763 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 9.36 | -4.36 | 12.61 | Na2O |  |
| Mg K | 30.70 | -13.52 | 50.91 | MgO |  |
| Al K | 8.03 | -3.19 | 15.17 | Al2O3 |  |
| Si K | 15.66 | -5.97 | 33.50 | SiO2 |  |
| P K | -81.38 | 28.13 | -186.47 | P2O5 |  |
| S K | -291.32 | 97.29 | -727.40 | SO3 |  |
| K K | -2.91 | 0.80 | -3.50 | K2O |  |
| Ca K | 521.67 | -139.37 | 729.91 | CaO |  |
| Cr K | -16.52 | 3.40 | -24.14 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 19.42 | -3.79 | 25.08 | MnO |  |
| Fe K | 106.64 | -20.45 | 137.19 | FeO |  |
| Ni K | 29.19 | -5.32 | 37.14 | NiO |  |
| O | -248.54 | 166.35 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 4.14 | 0.55 | 5.59 | Na2O |  |
| Mg K | -727.22 | -90.93 | -1205.78 | MgO |  |
| Al K | -5.63 | -0.63 | -10.65 | Al2O3 |  |
| Si K | -627.57 | -67.93 | -1342.55 | SiO2 |  |
| P K | 939.89 | 92.25 | 2153.59 | P2O5 |  |
| S K | 742.22 | 70.37 | 1853.26 | SO3 |  |
| K K | 13.77 | 1.07 | 16.59 | K2O |  |
| Ca K | -76.24 | -5.78 | -106.67 | CaO |  |
| Cr K | -53.31 | -3.12 | -77.92 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -10.92 | -0.60 | -14.11 | MnO |  |
| Fe K | -874.19 | -47.59 | -1124.62 | FeO |  |
| Ni K | -36.74 | -1.90 | -46.75 | NiO |  |
| O | 811.78 | 154.25 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 193945

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.86 | 1196068 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 201546

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.88 | 1195430 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -14.51 | -3.64 | -19.56 | Na2O |  |
| Mg K | -578.26 | -137.09 | -958.79 | MgO |  |
| Al K | 10.21 | 2.18 | 19.30 | Al2O3 |  |
| Si K | -453.31 | -93.03 | -969.77 | SiO2 |  |
| P K | 604.05 | 112.40 | 1384.07 | P2O5 |  |
| S K | 497.05 | 89.35 | 1241.08 | SO3 |  |
| K K | -6.47 | -0.95 | -7.80 | K2O |  |
| Ca K | 2.46 | 0.35 | 3.44 | CaO |  |
| Cr K | -27.57 | -3.06 | -40.29 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 5.95 | 0.62 | 7.69 | MnO |  |
| Fe K | -519.71 | -53.64 | -668.59 | FeO |  |
| Ni K | 85.84 | 8.43 | 109.23 | NiO |  |
| O | 494.28 | 178.07 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 187289

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.89 | 1196487 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.800 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 2.77 | -2.38 | 3.73 | Na2O |  |
| Mg K | 51.83 | -42.18 | 85.93 | MgO |  |
| Al K | 3.79 | -2.78 | 7.17 | Al2O3 |  |
| Si K | 34.19 | -24.09 | 73.15 | SiO2 |  |
| P K | -83.29 | 53.20 | -190.85 | P2O5 |  |
| S K | -186.95 | 115.36 | -466.79 | SO3 |  |
| K K | -2.08 | 1.05 | -2.51 | K2O |  |
| Ca K | 282.38 | -139.40 | 395.10 | CaO |  |
| Cr K | -17.77 | 6.76 | -25.98 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 12.48 | -4.49 | 16.12 | MnO |  |
| Fe K | 98.05 | -34.74 | 126.14 | FeO |  |
| Ni K | 61.92 | -20.87 | 78.79 | NiO |  |
| O | -157.31 | 194.54 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 7

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 186105

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.86 | 1195782 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 1.02 | 0.31 | 1.38 | Na2O |  |
| Mg K | -156.35 | -44.86 | -259.25 | MgO |  |
| Al K | -0.96 | -0.25 | -1.81 | Al2O3 |  |
| Si K | -124.98 | -31.04 | -267.36 | SiO2 |  |
| P K | 236.59 | 53.28 | 542.11 | P2O5 |  |
| S K | 202.12 | 43.97 | 504.68 | SO3 |  |
| K K | -0.80 | -0.14 | -0.96 | K2O |  |
| Ca K | -2.50 | -0.44 | -3.50 | CaO |  |
| Cr K | 12.83 | 1.72 | 18.75 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 9.48 | 1.20 | 12.25 | MnO |  |
| Fe K | -173.89 | -21.72 | -223.71 | FeO |  |
| Ni K | -174.91 | -20.78 | -222.58 | NiO |  |
| O | 272.34 | 118.74 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 9

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 182211

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.85 | 1196575 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.805 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -0.14 | -0.11 | -0.19 | Na2O |  |
| Mg K | -18.45 | -12.89 | -30.59 | MgO |  |
| Al K | -0.12 | -0.07 | -0.22 | Al2O3 |  |
| Si K | -20.64 | -12.49 | -44.16 | SiO2 |  |
| P K | 48.82 | 26.78 | 111.86 | P2O5 |  |
| S K | 43.24 | 22.91 | 107.96 | SO3 |  |
| K K | -1.66 | -0.72 | -2.00 | K2O |  |
| Ca K | -2.61 | -1.11 | -3.65 | CaO |  |
| Cr K | 0.05 | 0.02 | 0.08 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.48 | 0.15 | 0.61 | MnO |  |
| Fe K | -32.41 | -9.86 | -41.70 | FeO |  |
| Ni K | 1.58 | 0.46 | 2.01 | NiO |  |
| O | 81.87 | 86.94 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 11

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 199055

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.85 | 1195765 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.26 | 0.19 | 0.35 | Na2O |  |
| Mg K | -61.95 | -42.30 | -102.72 | MgO |  |
| Al K | -1.10 | -0.67 | -2.07 | Al2O3 |  |
| Si K | -49.01 | -28.97 | -104.85 | SiO2 |  |
| P K | 83.10 | 44.53 | 190.40 | P2O5 |  |
| S K | 68.16 | 35.28 | 170.18 | SO3 |  |
| K K | -1.37 | -0.58 | -1.65 | K2O |  |
| Ca K | -2.02 | -0.84 | -2.83 | CaO |  |
| Cr K | 4.76 | 1.52 | 6.95 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.18 | -0.36 | -1.52 | MnO |  |
| Fe K | -62.14 | -18.47 | -79.94 | FeO |  |
| Ni K | 21.77 | 6.15 | 27.70 | NiO |  |
| O | 100.73 | 104.51 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 12

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 188256

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.83 | 1196020 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 9.44 | -6.05 | 12.73 | Na2O |  |
| Mg K | 17.16 | -10.40 | 28.45 | MgO |  |
| Al K | 5.62 | -3.07 | 10.62 | Al2O3 |  |
| Si K | 3.24 | -1.70 | 6.93 | SiO2 |  |
| P K | -58.21 | 27.68 | -133.37 | P2O5 |  |
| S K | -216.90 | 99.63 | -541.57 | SO3 |  |
| K K | -8.55 | 3.22 | -10.30 | K2O |  |
| Ca K | 382.01 | -140.38 | 534.49 | CaO |  |
| Cr K | 7.98 | -2.26 | 11.66 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -19.15 | 5.13 | -24.73 | MnO |  |
| Fe K | 29.45 | -7.77 | 37.88 | FeO |  |
| Ni K | 131.40 | -32.96 | 167.21 | NiO |  |
| O | -183.49 | 168.92 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 42.86 | 7.37 | 57.77 | Na2O |  |
| Mg K | -63.16 | -10.27 | -104.72 | MgO |  |
| Al K | 9.79 | 1.43 | 18.50 | Al2O3 |  |
| Si K | -36.71 | -5.17 | -78.54 | SiO2 |  |
| P K | 157.02 | 20.05 | 359.79 | P2O5 |  |
| S K | 482.60 | 59.52 | 1205.00 | SO3 |  |
| K K | 15.46 | 1.56 | 18.63 | K2O |  |
| Ca K | -852.58 | -84.12 | -1192.90 | CaO |  |
| Cr K | -31.71 | -2.41 | -46.35 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -48.17 | -3.47 | -62.20 | MnO |  |
| Fe K | -8.10 | -0.57 | -10.42 | FeO |  |
| Ni K | -50.74 | -3.42 | -64.56 | NiO |  |
| O | 483.43 | 119.49 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20111013_Au07

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 14

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 24.7 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 39601

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.82 | 247110 |

定量最適化がおこなわれていません