

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O SiO2 1999/06/01

Na Albite 1999/06/01

Mg MgO 1999/06/01

Al Al2O3 1999/06/01

Si SiO2 1999/06/01

S FeS2 1999/06/01

Cl KCl 1999/06/01

Ca Wollastonite 1999/06/01

Fe Fe 1999/06/01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.28 | 63.69 |  |
| Na K | 0.00 | 0.07 |  |
| Mg K | 0.08 | 12.51 |  |
| Al K | 0.00 | 0.28 |  |
| Si K | 0.12 | 14.93 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.04 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.33 |  |
| Fe L | 0.13 | 8.15 |  |
|  |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .62 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0



方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 58628

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.61 | 601198 |
|  |  |  |  |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |



ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O SiO2 1999/06/01

Na Albite 1999/06/01

Mg MgO 1999/06/01

Al Al2O3 1999/06/01

Si SiO2 1999/06/01

S FeS2 1999/06/01

Cl KCl 1999/06/01

Ca Wollastonite 1999/06/01

Fe Fe 1999/06/01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.29 | 65.44 |  |
| Na K | 0.00 | 0.20 |  |
| Mg K | 0.08 | 12.27 |  |
| Al K | 0.01 | 1.01 |  |
| Si K | 0.12 | 15.64 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.43 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.18 |  |
| Fe L | 0.07 | 4.82 |  |
|  |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .58 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0



方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 57877

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.61 | 599705 |
|  |  |  |  |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |



ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O SiO2 1999/06/01

Na Albite 1999/06/01

Mg MgO 1999/06/01

Al Al2O3 1999/06/01

Si SiO2 1999/06/01

S FeS2 1999/06/01

Cl KCl 1999/06/01

Ca Wollastonite 1999/06/01

Fe Fe 1999/06/01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.24 | 64.39 |  |
| Na K | 0.00 | 0.30 |  |
| Mg K | 0.07 | 12.08 |  |
| Al K | 0.00 | 0.65 |  |
| Si K | 0.10 | 14.69 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.01 | 0.82 |  |
| Ca K | 0.01 | 0.66 |  |
| Fe L | 0.08 | 6.42 |  |
|  |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .51 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0



方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 58107

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.61 | 600476 |
|  |  |  |  |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |



ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O SiO2 1999/06/01

Na Albite 1999/06/01

Mg MgO 1999/06/01

Al Al2O3 1999/06/01

Si SiO2 1999/06/01

S FeS2 1999/06/01

Cl KCl 1999/06/01

Ca Wollastonite 1999/06/01

Fe Fe 1999/06/01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.27 | 63.11 |  |
| Na K | 0.00 | 0.18 |  |
| Mg K | 0.08 | 12.32 |  |
| Al K | 0.00 | 0.15 |  |
| Si K | 0.12 | 15.45 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.38 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.22 |  |
| Fe L | 0.12 | 8.20 |  |
|  |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .60 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0



方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 57902

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.64 | 600744 |
|  |  |  |  |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |



ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O SiO2 1999/06/01

Na Albite 1999/06/01

Mg MgO 1999/06/01

Al Al2O3 1999/06/01

Si SiO2 1999/06/01

S FeS2 1999/06/01

Cl KCl 1999/06/01

Ca Wollastonite 1999/06/01

Fe Fe 1999/06/01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.21 | 63.98 |  |
| Na K | 0.00 | 0.00 |  |
| Mg K | 0.06 | 12.02 |  |
| Al K | 0.00 | 0.54 |  |
| Si K | 0.08 | 13.16 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.51 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.00 |  |
| Fe L | 0.11 | 9.79 |  |
|  |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .46 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 7

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 62024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.59 | 599545 |
|  |  |  |  |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |