ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.16 | 59.23 |  |
| Na K | 0.00 | 0.17 |  |
| Mg K | 0.07 | 17.62 |  |
| Al K | 0.00 | 0.72 |  |
| Si K | 0.07 | 14.79 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.00 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.23 |  |
| Fe L | 0.07 | 7.24 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .37 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 55240

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.63 | 601813 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.28 | 65.24 |  |
| Na K | 0.03 | 5.19 |  |
| Mg K | 0.01 | 1.13 |  |
| Al K | 0.05 | 6.95 |  |
| Si K | 0.14 | 19.09 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.49 |  |
| Ca K | 0.01 | 0.48 |  |
| Fe L | 0.02 | 1.42 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .54 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 58032

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.73 | 600859 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.21 | 59.35 |  |
| Na K | 0.00 | 0.84 |  |
| Mg K | 0.09 | 16.26 |  |
| Al K | 0.01 | 1.42 |  |
| Si K | 0.08 | 13.10 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.29 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.00 |  |
| Fe L | 0.11 | 8.74 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .50 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 57410

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.68 | 600875 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.29 | 62.66 |  |
| Na K | 0.01 | 0.88 |  |
| Mg K | 0.10 | 14.03 |  |
| Al K | 0.01 | 0.94 |  |
| Si K | 0.09 | 11.13 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.30 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.32 |  |
| Fe L | 0.16 | 9.75 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .66 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 60002

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.68 | 601058 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.10 | 55.43 |  |
| Na K | 0.01 | 2.99 |  |
| Mg K | 0.01 | 5.38 |  |
| Al K | 0.02 | 7.19 |  |
| Si K | 0.08 | 26.08 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.54 |  |
| Ca K | 0.01 | 1.13 |  |
| Fe L | 0.01 | 1.27 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .24 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 50801

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.70 | 600475 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.19 | 60.75 |  |
| Na K | 0.00 | 0.00 |  |
| Mg K | 0.04 | 8.96 |  |
| Al K | 0.01 | 1.10 |  |
| Si K | 0.10 | 18.19 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.19 |  |
| Ca K | 0.06 | 7.46 |  |
| Fe L | 0.04 | 3.35 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .44 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 53849

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.68 | 601580 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.21 | 61.04 |  |
| Na K | 0.00 | 0.46 |  |
| Mg K | 0.09 | 17.57 |  |
| Al K | 0.00 | 0.47 |  |
| Si K | 0.08 | 12.38 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.13 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.00 |  |
| Fe L | 0.10 | 7.94 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .48 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 56313

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.59 | 600188 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |