ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100952

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.59 | 1208965 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.132 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.75 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.09 | 9.49 | 0.16 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.21 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.23 | 20.33 | 0.50 | SiO2 |  |
| K K | -0.01 | -0.84 | -0.02 | K2O |  |
| Ca K | 0.13 | 7.69 | 0.18 | CaO |  |
| Cr K | 0.02 | 0.92 | 0.03 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.02 | 0.87 | 0.03 | MnO |  |
| Fe K | 0.04 | 1.85 | 0.05 | FeO |  |
| Ni K | -0.03 | -1.22 | -0.04 | NiO |  |
| O | 0.40 | 60.37 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .89 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100902

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.60 | 1210984 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.109, 2.155 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | -0.03 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.12 | 9.69 | 0.20 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.03 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.30 | 20.63 | 0.65 | SiO2 |  |
| K K | 0.01 | 0.33 | 0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 7.28 | 0.21 | CaO |  |
| Cr K | 0.02 | 0.70 | 0.03 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | -0.13 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FeO |  |
| Ni K | 0.03 | 1.10 | 0.04 | NiO |  |
| O | 0.51 | 60.42 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.14 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100617

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.90 | 1211445 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.130 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.31 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.10 | 10.48 | 0.17 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.25 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.22 | 20.15 | 0.48 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.28 | -0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.12 | 7.66 | 0.17 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.32 | -0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.66 | 0.02 | MnO |  |
| Fe K | 0.01 | 0.32 | 0.01 | FeO |  |
| Ni K | 0.02 | 0.72 | 0.02 | NiO |  |
| O | 0.38 | 60.05 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .86 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 2

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100107

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.11 | 1212292 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.143 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.32 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.12 | 10.22 | 0.21 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.03 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.28 | 19.75 | 0.60 | SiO2 |  |
| K K | -0.01 | -0.27 | -0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 7.48 | 0.21 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | -0.01 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | 0.11 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.01 | 0.52 | 0.02 | FeO |  |
| Ni K | 0.06 | 1.99 | 0.07 | NiO |  |
| O | 0.48 | 59.87 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.11 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 3

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99609

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.25 | 1212244 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.123, 2.319 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | -0.36 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.08 | 8.44 | 0.13 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.36 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.16 | 15.58 | 0.35 | SiO2 |  |
| K K | -0.01 | -0.39 | -0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.06 | 4.11 | 0.09 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.36 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.01 | -0.24 | -0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.35 | 16.63 | 0.45 | FeO |  |
| Ni K | -0.06 | -2.65 | -0.07 | NiO |  |
| O | 0.35 | 58.16 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .94 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 3

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99250

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.21 | 1212413 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.110 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.30 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.12 | 10.65 | 0.20 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.11 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.29 | 22.60 | 0.62 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.10 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.14 | 7.66 | 0.20 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.25 | -0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | -0.03 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.03 | 1.36 | 0.04 | FeO |  |
| Ni K | -0.09 | -3.38 | -0.12 | NiO |  |
| O | 0.45 | 61.11 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .94 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 3

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99084

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.45 | 1211529 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.115, 2.315 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.32 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.12 | 9.64 | 0.21 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.20 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.28 | 18.63 | 0.59 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.17 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.13 | 6.33 | 0.19 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.19 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.02 | -0.61 | -0.02 | MnO |  |
| Fe K | 0.14 | 4.85 | 0.18 | FeO |  |
| Ni K | 0.03 | 0.99 | 0.04 | NiO |  |
| O | 0.50 | 59.29 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.21 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 5

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 98827

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.48 | 1212503 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.090 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.19 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.10 | 9.92 | 0.17 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.24 | -0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.25 | 21.00 | 0.55 | SiO2 |  |
| K K | 0.01 | 0.46 | 0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.14 | 7.87 | 0.19 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.42 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.01 | -0.43 | -0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.08 | 3.31 | 0.10 | FeO |  |
| Ni K | -0.07 | -2.87 | -0.09 | NiO |  |
| O | 0.42 | 60.38 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .93 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 5

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99203

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.48 | 1212132 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.112, 2.315 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.38 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 9.25 | 0.17 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.05 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.23 | 17.84 | 0.50 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.08 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.11 | 5.67 | 0.15 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.45 | -0.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.02 | -0.87 | -0.03 | MnO |  |
| Fe K | 0.21 | 7.88 | 0.26 | FeO |  |
| Ni K | 0.04 | 1.60 | 0.06 | NiO |  |
| O | 0.44 | 58.75 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.10 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 6

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99430

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.49 | 1211172 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.142 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | -0.29 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.12 | 10.18 | 0.20 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.13 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.29 | 20.61 | 0.61 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.20 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 7.34 | 0.20 | CaO |  |
| Cr K | 0.02 | 0.68 | 0.03 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.24 | 0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.01 | 0.41 | 0.01 | FeO |  |
| Ni K | 0.02 | 0.58 | 0.02 | NiO |  |
| O | 0.48 | 60.57 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.08 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 6

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102414

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.56 | 1212065 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.126, 2.320 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.48 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 10.44 | 0.19 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.01 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.24 | 18.97 | 0.51 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.11 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.10 | 5.76 | 0.14 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.36 | -0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.02 | 0.86 | 0.03 | MnO |  |
| Fe K | 0.14 | 5.49 | 0.18 | FeO |  |
| Ni K | -0.02 | -0.80 | -0.03 | NiO |  |
| O | 0.42 | 59.30 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.01 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102330

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.67 | 1210811 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.122, 2.322 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | -0.15 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.08 | 8.90 | 0.13 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.18 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.15 | 14.94 | 0.33 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.11 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.05 | 3.66 | 0.08 | CaO |  |
| Cr K | 0.02 | 0.97 | 0.03 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.01 | -0.60 | -0.02 | MnO |  |
| Fe K | 0.30 | 14.61 | 0.39 | FeO |  |
| Ni K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | NiO |  |
| O | 0.34 | 57.68 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .93 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101788

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.55 | 1210545 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.094 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.15 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 10.41 | 0.19 | MgO |  |
| Al K | 0.01 | 0.44 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.23 | 18.19 | 0.49 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.22 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.10 | 5.74 | 0.15 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | -0.09 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.31 | 0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.23 | 9.03 | 0.29 | FeO |  |
| Ni K | -0.08 | -3.16 | -0.11 | NiO |  |
| O | 0.43 | 59.20 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.03 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102121

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.62 | 1210560 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.121 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.79 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.10 | 9.49 | 0.17 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.25 | -0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.24 | 19.15 | 0.52 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.08 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.12 | 6.42 | 0.16 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | -0.12 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.23 | 0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.10 | 3.97 | 0.13 | FeO |  |
| Ni K | 0.03 | 1.11 | 0.04 | NiO |  |
| O | 0.43 | 59.30 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.02 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102684

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.54 | 1211071 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.121 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.23 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 9.47 | 0.18 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.24 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.27 | 20.42 | 0.59 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.11 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 7.85 | 0.21 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.24 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | 0.02 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.04 | 1.66 | 0.06 | FeO |  |
| Ni K | -0.01 | -0.32 | -0.01 | NiO |  |
| O | 0.46 | 60.30 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.04 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101961

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.54 | 1210881 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.125 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.16 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 10.11 | 0.18 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.02 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.27 | 21.15 | 0.58 | SiO2 |  |
| K K | -0.01 | -0.47 | -0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.14 | 7.45 | 0.19 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.31 | -0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.02 | -0.83 | -0.03 | MnO |  |
| Fe K | 0.04 | 1.75 | 0.06 | FeO |  |
| Ni K | 0.01 | 0.44 | 0.02 | NiO |  |
| O | 0.44 | 60.57 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .98 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 7

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101140

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.57 | 1212125 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.089, 2.315 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.56 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.10 | 8.46 | 0.16 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.19 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.23 | 17.68 | 0.50 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.22 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.12 | 6.25 | 0.16 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.23 | -0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | -0.04 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.29 | 11.14 | 0.37 | FeO |  |
| Ni K | -0.07 | -2.38 | -0.08 | NiO |  |
| O | 0.44 | 58.54 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.11 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 8

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102321

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.57 | 1211754 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.089 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.12 | 10.44 | 0.20 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.22 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.27 | 20.64 | 0.58 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.03 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.13 | 6.98 | 0.18 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | 0.04 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | -0.18 | -0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.06 | 2.32 | 0.08 | FeO |  |
| Ni K | -0.02 | -0.82 | -0.03 | NiO |  |
| O | 0.45 | 60.39 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.01 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 9

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100518

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.62 | 1211988 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.090, 2.316 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.26 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 8.17 | 0.18 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.24 | 15.40 | 0.51 | SiO2 |  |
| K K | 0.01 | 0.28 | 0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.12 | 5.23 | 0.16 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | 0.05 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.33 | 10.56 | 0.42 | FeO |  |
| Ni K | 0.07 | 2.30 | 0.10 | NiO |  |
| O | 0.51 | 57.60 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.39 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 10

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100858

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.59 | 1211385 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | -0.28 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.13 | 10.06 | 0.21 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.33 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.28 | 19.03 | 0.59 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.04 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 7.06 | 0.21 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | 0.13 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.01 | -0.53 | -0.02 | MnO |  |
| Fe K | 0.17 | 5.81 | 0.22 | FeO |  |
| Ni K | -0.04 | -1.35 | -0.05 | NiO |  |
| O | 0.50 | 59.69 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.17 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101971

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.58 | 1209867 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.113 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | -0.01 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 10.57 | 0.18 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.27 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.26 | 21.26 | 0.55 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.04 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.12 | 7.05 | 0.17 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.38 | -0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.56 | 0.02 | MnO |  |
| Fe K | 0.03 | 1.18 | 0.04 | FeO |  |
| Ni K | -0.03 | -1.14 | -0.04 | NiO |  |
| O | 0.42 | 60.60 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .92 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 8

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102074

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.56 | 1211888 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.118, 2.311 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.61 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 9.71 | 0.18 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.20 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.27 | 20.91 | 0.57 | SiO2 |  |
| K K | 0.01 | 0.29 | 0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.13 | 7.31 | 0.19 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | 0.16 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | -0.15 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.08 | 3.13 | 0.10 | FeO |  |
| Ni K | -0.07 | -2.48 | -0.08 | NiO |  |
| O | 0.44 | 60.32 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .98 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 8

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101382

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.61 | 1212334 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.55 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.15 | 11.71 | 0.25 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.05 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.30 | 19.86 | 0.64 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.05 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.13 | 6.23 | 0.19 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.34 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.02 | 0.80 | 0.03 | MnO |  |
| Fe K | 0.02 | 0.68 | 0.03 | FeO |  |
| Ni K | 0.00 | -0.02 | 0.00 | NiO |  |
| O | 0.51 | 59.85 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.16 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 8

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101631

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.60 | 1212073 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.33 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.15 | 10.39 | 0.25 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.15 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.33 | 19.93 | 0.71 | SiO2 |  |
| K K | -0.01 | -0.34 | -0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.17 | 7.17 | 0.24 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | -0.01 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.07 | 2.04 | 0.09 | FeO |  |
| Ni K | 0.01 | 0.26 | 0.01 | NiO |  |
| O | 0.57 | 60.02 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.29 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 8

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101267

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.60 | 1212607 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.095 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.51 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.15 | 10.78 | 0.25 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.30 | 18.87 | 0.65 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.01 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.14 | 5.92 | 0.19 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | 0.12 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.01 | -0.23 | -0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.11 | 3.43 | 0.14 | FeO |  |
| Ni K | 0.04 | 1.18 | 0.05 | NiO |  |
| O | 0.54 | 59.35 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.29 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 8

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101389

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.66 | 1211677 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.105 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | -0.16 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.13 | 9.85 | 0.22 | MgO |  |
| Al K | -0.01 | -0.47 | -0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.33 | 21.01 | 0.70 | SiO2 |  |
| K K | -0.01 | -0.35 | -0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 6.70 | 0.21 | CaO |  |
| Cr K | 0.02 | 0.57 | 0.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.03 | 0.91 | 0.04 | FeO |  |
| Ni K | 0.04 | 1.21 | 0.05 | NiO |  |
| O | 0.54 | 60.66 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.21 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 9

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101686

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.57 | 1210568 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.098 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.08 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.27 | 19.09 | 0.44 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.21 | -0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.23 | 14.07 | 0.48 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.04 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.02 | 0.71 | 0.02 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.30 | -0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.20 | 0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.24 | 7.62 | 0.31 | FeO |  |
| Ni K | 0.06 | 1.82 | 0.08 | NiO |  |
| O | 0.52 | 56.88 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.33 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 10

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101171

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.63 | 1210982 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.51 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.11 | 9.98 | 0.18 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.16 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.23 | 18.44 | 0.49 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.05 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.20 | 11.06 | 0.27 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | -0.21 | -0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.01 | -0.58 | -0.02 | MnO |  |
| Fe K | 0.00 | 0.09 | 0.00 | FeO |  |
| Ni K | 0.04 | 1.52 | 0.05 | NiO |  |
| O | 0.42 | 59.10 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .98 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101059

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.57 | 1212751 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.63 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.12 | 9.48 | 0.19 | MgO |  |
| Al K | 0.01 | 0.75 | 0.02 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.25 | 17.86 | 0.54 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.08 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 7.46 | 0.21 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.41 | 0.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.02 | 0.71 | 0.03 | MnO |  |
| Fe K | 0.03 | 1.23 | 0.04 | FeO |  |
| Ni K | 0.07 | 2.35 | 0.09 | NiO |  |
| O | 0.48 | 59.04 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.15 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101884

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.65 | 1211388 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.34 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.10 | 8.65 | 0.17 | MgO |  |
| Al K | 0.01 | 0.84 | 0.02 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.27 | 19.71 | 0.58 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.14 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.13 | 6.88 | 0.19 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.42 | 0.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | 0.17 | 0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.04 | 1.63 | 0.06 | FeO |  |
| Ni K | 0.03 | 1.15 | 0.04 | NiO |  |
| O | 0.47 | 60.05 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.09 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100885

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.69 | 1210870 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.18 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.13 | 9.85 | 0.21 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.30 | 20.09 | 0.64 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.14 | 6.84 | 0.20 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.47 | 0.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.33 | 0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.04 | 1.41 | 0.05 | FeO |  |
| Ni K | 0.02 | 0.65 | 0.03 | NiO |  |
| O | 0.51 | 60.10 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.17 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101468

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.67 | 1211038 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.67 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.10 | 9.26 | 0.16 | MgO |  |
| Al K | 0.02 | 1.43 | 0.03 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.27 | 22.24 | 0.57 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.03 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.12 | 6.83 | 0.16 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.60 | -0.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | -0.02 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.07 | 2.91 | 0.09 | FeO |  |
| Ni K | -0.10 | -3.86 | -0.12 | NiO |  |
| O | 0.42 | 61.17 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .88 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101355

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.56 | 1211103 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.095 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.16 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.13 | 11.15 | 0.22 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.26 | 0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.29 | 21.25 | 0.63 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.12 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 7.57 | 0.21 | CaO |  |
| Cr K | -0.01 | -0.44 | -0.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | -0.03 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.02 | 0.58 | 0.02 | FeO |  |
| Ni K | -0.03 | -1.14 | -0.04 | NiO |  |
| O | 0.48 | 60.51 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.03 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101931

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.63 | 1210849 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.085 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.14 | 10.91 | 0.24 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.19 | -0.01 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.34 | 22.20 | 0.72 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | -0.09 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.18 | 8.18 | 0.25 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | -0.04 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.37 | 0.01 | MnO |  |
| Fe K | 0.02 | 0.69 | 0.03 | FeO |  |
| Ni K | -0.10 | -3.09 | -0.13 | NiO |  |
| O | 0.53 | 61.07 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.12 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101711

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.61 | 1211073 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.116 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.02 | 1.69 | 0.03 | Na2O |  |
| Mg K | 0.10 | 7.96 | 0.16 | MgO |  |
| Al K | 0.02 | 1.44 | 0.04 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.29 | 20.00 | 0.61 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.21 | 0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.07 | 3.49 | 0.10 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.04 | 1.48 | 0.05 | MnO |  |
| Fe K | 0.02 | 0.70 | 0.03 | FeO |  |
| Ni K | 0.09 | 3.05 | 0.12 | NiO |  |
| O | 0.49 | 59.90 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.14 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 7

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101304

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.63 | 1211061 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.305 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | -0.18 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.12 | 8.59 | 0.20 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.09 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.27 | 16.83 | 0.57 | SiO2 |  |
| K K | -0.01 | -0.26 | -0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.14 | 6.39 | 0.20 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.42 | 0.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.00 | 0.10 | 0.00 | MnO |  |
| Fe K | 0.28 | 8.83 | 0.36 | FeO |  |
| Ni K | 0.02 | 0.55 | 0.02 | NiO |  |
| O | 0.53 | 58.65 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.36 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 8

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100772

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.64 | 1211336 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.01 | 0.43 | 0.01 | Na2O |  |
| Mg K | 0.13 | 9.94 | 0.22 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | -0.05 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.34 | 21.46 | 0.72 | SiO2 |  |
| K K | 0.01 | 0.24 | 0.01 | K2O |  |
| Ca K | 0.15 | 6.94 | 0.22 | CaO |  |
| Cr K | 0.00 | 0.11 | 0.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.01 | 0.39 | 0.02 | MnO |  |
| Fe K | 0.11 | 3.56 | 0.14 | FeO |  |
| Ni K | -0.12 | -3.59 | -0.15 | NiO |  |
| O | 0.54 | 60.58 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.18 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 9

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101706

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 53.72 | 1211275 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .1 | 53.96 | 498142 |
| 最適化元素 : | 6926.7 | 142.17 | 16696 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.100 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.00 | 0.24 | 0.00 | Na2O |  |
| Mg K | 0.14 | 10.72 | 0.24 | MgO |  |
| Al K | 0.00 | 0.03 | 0.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 0.34 | 21.69 | 0.72 | SiO2 |  |
| K K | 0.00 | 0.07 | 0.00 | K2O |  |
| Ca K | 0.18 | 8.19 | 0.25 | CaO |  |
| Cr K | 0.01 | 0.30 | 0.01 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.02 | -0.50 | -0.02 | MnO |  |
| Fe K | -0.01 | -0.41 | -0.02 | FeO |  |
| Ni K | -0.04 | -1.18 | -0.05 | NiO |  |
| O | 0.54 | 60.85 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 1.15 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12