

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum | In stats. | Mg | Si | Fe | Au | O | Total |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spectrum 1 | Yes | 5.52 | 3.90 | 10.66 | 61.31 | 18.60 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mean |  | 5.52 | 3.90 | 10.66 | 61.31 | 18.60 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Max. |  | 5.52 | 3.90 | 10.66 | 61.31 | 18.60 |  |  |
| Min. |  | 5.52 | 3.90 | 10.66 | 61.31 | 18.60 |  |  |

All results in weight%

2022/12/19 10:56:38

Project 1