ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 168523

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.78 | 1198364 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -1.37 | -1.09 | -1.85 | Na2O |  |
| Mg K | -30.73 | -23.06 | -50.95 | MgO |  |
| Al K | -3.57 | -2.41 | -6.74 | Al2O3 |  |
| Si K | -79.94 | -51.92 | -171.02 | SiO2 |  |
| P K | 91.67 | 53.99 | 210.05 | P2O5 |  |
| S K | 68.81 | 39.15 | 171.81 | SO3 |  |
| K K | 0.09 | 0.04 | 0.11 | K2O |  |
| Ca K | -45.16 | -20.55 | -63.19 | CaO |  |
| Cr K | -2.50 | -0.88 | -3.65 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.09 | -0.03 | -0.11 | MnO |  |
| Fe K | -12.04 | -3.93 | -15.49 | FeO |  |
| Ni K | 24.39 | 7.58 | 31.04 | NiO |  |
| O | 90.44 | 103.12 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 18

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 187557

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.74 | 1195632 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -1.95 | -0.83 | -2.63 | Na2O |  |
| Mg K | -133.49 | -53.98 | -221.34 | MgO |  |
| Al K | -3.38 | -1.23 | -6.38 | Al2O3 |  |
| Si K | -101.29 | -35.45 | -216.69 | SiO2 |  |
| P K | 183.08 | 58.11 | 419.50 | P2O5 |  |
| S K | 147.33 | 45.17 | 367.87 | SO3 |  |
| K K | 0.58 | 0.15 | 0.70 | K2O |  |
| Ca K | -2.76 | -0.68 | -3.86 | CaO |  |
| Cr K | -0.23 | -0.04 | -0.34 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -10.80 | -1.93 | -13.95 | MnO |  |
| Fe K | -122.07 | -21.49 | -157.04 | FeO |  |
| Ni K | -51.74 | -8.66 | -65.84 | NiO |  |
| O | 196.72 | 120.88 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 18

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 175163

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.76 | 1196856 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -1.22 | -0.89 | -1.64 | Na2O |  |
| Mg K | -90.38 | -62.44 | -149.86 | MgO |  |
| Al K | -2.55 | -1.58 | -4.81 | Al2O3 |  |
| Si K | -78.21 | -46.77 | -167.31 | SiO2 |  |
| P K | 113.31 | 61.44 | 259.63 | P2O5 |  |
| S K | 87.00 | 45.57 | 217.23 | SO3 |  |
| K K | -2.12 | -0.91 | -2.55 | K2O |  |
| Ca K | -3.78 | -1.58 | -5.29 | CaO |  |
| Cr K | -0.14 | -0.05 | -0.20 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -14.18 | -4.34 | -18.31 | MnO |  |
| Fe K | -62.72 | -18.86 | -80.69 | FeO |  |
| Ni K | 42.29 | 12.10 | 53.82 | NiO |  |
| O | 112.70 | 118.31 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 18

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.790 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -21.37 | 1.65 | -28.80 | Na2O |  |
| Mg K | 1300.24 | -95.05 | 2155.89 | MgO |  |
| Al K | 20.48 | -1.35 | 38.69 | Al2O3 |  |
| Si K | 1127.52 | -71.35 | 2412.08 | SiO2 |  |
| P K | -1740.59 | 99.87 | -3988.26 | P2O5 |  |
| S K | -1313.32 | 72.79 | -3279.23 | SO3 |  |
| K K | -14.54 | 0.66 | -17.51 | K2O |  |
| Ca K | 14.68 | -0.65 | 20.54 | CaO |  |
| Cr K | 11.52 | -0.39 | 16.83 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -104.77 | 3.39 | -135.28 | MnO |  |
| Fe K | 1214.97 | -38.66 | 1563.03 | FeO |  |
| Ni K | 1054.63 | -31.93 | 1342.03 | NiO |  |
| O | -1449.45 | 161.01 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 18

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 13

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 171707

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.71 | 1197264 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -0.67 | -0.06 | -0.90 | Na2O |  |
| Mg K | -1744.66 | -146.71 | -2892.77 | MgO |  |
| Al K | -6.85 | -0.52 | -12.94 | Al2O3 |  |
| Si K | -1355.62 | -98.68 | -2900.05 | SiO2 |  |
| P K | 1829.31 | 120.75 | 4191.54 | P2O5 |  |
| S K | 1502.94 | 95.83 | 3752.70 | SO3 |  |
| K K | 44.13 | 2.31 | 53.16 | K2O |  |
| Ca K | 17.87 | 0.91 | 25.00 | CaO |  |
| Cr K | 22.78 | 0.90 | 33.29 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 74.64 | 2.78 | 96.38 | MnO |  |
| Fe K | -1875.25 | -68.65 | -2412.46 | FeO |  |
| Ni K | 131.28 | 4.57 | 167.06 | NiO |  |
| O | 1460.10 | 186.58 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 23

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 193931

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.78 | 1197047 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 84.5 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 132871

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.76 | 842488 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.36 | 0.24 | 0.48 | Na2O |  |
| Mg K | -79.61 | -51.66 | -132.00 | MgO |  |
| Al K | -0.04 | -0.02 | -0.07 | Al2O3 |  |
| Si K | -62.64 | -35.19 | -134.00 | SiO2 |  |
| P K | 101.49 | 51.70 | 232.55 | P2O5 |  |
| S K | 78.61 | 38.68 | 196.28 | SO3 |  |
| K K | 1.88 | 0.76 | 2.27 | K2O |  |
| Ca K | -1.76 | -0.69 | -2.46 | CaO |  |
| Cr K | 4.17 | 1.26 | 6.09 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.33 | -0.38 | -1.71 | MnO |  |
| Fe K | -35.42 | -10.01 | -45.57 | FeO |  |
| Ni K | -17.19 | -4.62 | -21.87 | NiO |  |
| O | 111.46 | 109.92 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 23

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 183157

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.71 | 1196246 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -0.68 | -0.62 | -0.92 | Na2O |  |
| Mg K | -0.84 | -0.72 | -1.39 | MgO |  |
| Al K | -0.98 | -0.75 | -1.84 | Al2O3 |  |
| Si K | -3.00 | -2.23 | -6.42 | SiO2 |  |
| P K | 23.53 | 15.83 | 53.91 | P2O5 |  |
| S K | 21.02 | 13.66 | 52.48 | SO3 |  |
| K K | 7.44 | 3.96 | 8.96 | K2O |  |
| Ca K | -7.72 | -4.01 | -10.79 | CaO |  |
| Cr K | -1.35 | -0.54 | -1.98 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -0.74 | -0.28 | -0.96 | MnO |  |
| Fe K | -3.63 | -1.35 | -4.67 | FeO |  |
| Ni K | 10.71 | 3.80 | 13.63 | NiO |  |
| O | 56.25 | 73.26 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 25

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 177476

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.78 | 1196274 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.19 | 0.17 | 0.26 | Na2O |  |
| Mg K | -0.22 | -0.19 | -0.37 | MgO |  |
| Al K | -0.20 | -0.15 | -0.37 | Al2O3 |  |
| Si K | -0.24 | -0.18 | -0.52 | SiO2 |  |
| P K | 20.71 | 14.00 | 47.46 | P2O5 |  |
| S K | 18.84 | 12.30 | 47.03 | SO3 |  |
| K K | 4.02 | 2.15 | 4.85 | K2O |  |
| Ca K | -5.16 | -2.70 | -7.22 | CaO |  |
| Cr K | -0.48 | -0.20 | -0.71 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 3.56 | 1.36 | 4.60 | MnO |  |
| Fe K | -1.48 | -0.56 | -1.91 | FeO |  |
| Ni K | 5.43 | 1.94 | 6.91 | NiO |  |
| O | 55.04 | 72.05 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 25

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 187348

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.78 | 1196082 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -1.97 | -1.36 | -2.66 | Na2O |  |
| Mg K | -11.07 | -7.19 | -18.36 | MgO |  |
| Al K | -45.15 | -26.44 | -85.31 | Al2O3 |  |
| Si K | -139.97 | -78.74 | -299.43 | SiO2 |  |
| P K | 136.48 | 69.62 | 312.73 | P2O5 |  |
| S K | 108.86 | 53.64 | 271.82 | SO3 |  |
| K K | -46.26 | -18.69 | -55.73 | K2O |  |
| Ca K | -6.62 | -2.61 | -9.26 | CaO |  |
| Cr K | -3.68 | -1.12 | -5.38 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 3.70 | 1.06 | 4.77 | MnO |  |
| Fe K | 0.22 | 0.06 | 0.28 | FeO |  |
| Ni K | -10.59 | -2.85 | -13.48 | NiO |  |
| O | 116.06 | 114.61 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 25

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 193562

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.68 | 1196374 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -3.00 | -1.20 | -4.04 | Na2O |  |
| Mg K | -92.01 | -34.92 | -152.56 | MgO |  |
| Al K | -1.80 | -0.62 | -3.40 | Al2O3 |  |
| Si K | -210.59 | -69.18 | -450.52 | SiO2 |  |
| P K | 236.83 | 70.55 | 542.66 | P2O5 |  |
| S K | 198.00 | 56.98 | 494.40 | SO3 |  |
| K K | -1.23 | -0.29 | -1.48 | K2O |  |
| Ca K | -109.23 | -25.14 | -152.83 | CaO |  |
| Cr K | -8.09 | -1.43 | -11.82 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 13.66 | 2.29 | 17.64 | MnO |  |
| Fe K | -31.25 | -5.16 | -40.20 | FeO |  |
| Ni K | -108.34 | -17.03 | -137.86 | NiO |  |
| O | 217.02 | 125.16 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 26