ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 184514

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.79 | 1195262 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.770 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.81 | 0.92 | 1.09 | Na2O |  |
| Mg K | 54.43 | 58.67 | 90.25 | MgO |  |
| Al K | 1.43 | 1.39 | 2.71 | Al2O3 |  |
| Si K | 84.09 | 78.46 | 179.90 | SiO2 |  |
| P K | -55.35 | -46.83 | -126.83 | P2O5 |  |
| S K | -40.95 | -33.47 | -102.24 | SO3 |  |
| K K | 0.03 | 0.02 | 0.04 | K2O |  |
| Ca K | 0.93 | 0.61 | 1.30 | CaO |  |
| Cr K | -1.81 | -0.91 | -2.65 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 1.70 | 0.81 | 2.19 | MnO |  |
| Fe K | 43.03 | 20.19 | 55.35 | FeO |  |
| Ni K | -0.86 | -0.39 | -1.10 | NiO |  |
| O | 12.53 | 20.52 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 10

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 188060

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.79 | 1196888 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.790 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 4.26 | 4.68 | 5.75 | Na2O |  |
| Mg K | 111.88 | 116.04 | 185.51 | MgO |  |
| Al K | 7.25 | 6.77 | 13.69 | Al2O3 |  |
| Si K | 181.68 | 163.11 | 388.66 | SiO2 |  |
| P K | -131.81 | -107.30 | -302.01 | P2O5 |  |
| S K | -98.18 | -77.21 | -245.14 | SO3 |  |
| K K | -0.80 | -0.52 | -0.97 | K2O |  |
| Ca K | 0.78 | 0.49 | 1.10 | CaO |  |
| Cr K | 0.50 | 0.24 | 0.73 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.61 | -0.74 | -2.08 | MnO |  |
| Fe K | 79.05 | 35.69 | 101.69 | FeO |  |
| Ni K | -36.87 | -15.83 | -46.91 | NiO |  |
| O | -16.13 | -25.42 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 162235

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.79 | 1196783 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -0.36 | 1.73 | -0.48 | Na2O |  |
| Mg K | 10.31 | -47.23 | 17.09 | MgO |  |
| Al K | 1.02 | -4.23 | 1.94 | Al2O3 |  |
| Si K | 9.74 | -38.63 | 20.84 | SiO2 |  |
| P K | -82.88 | 298.11 | -189.91 | P2O5 |  |
| S K | -8.58 | 29.79 | -21.41 | SO3 |  |
| K K | 1.42 | -4.05 | 1.71 | K2O |  |
| Ca K | 0.81 | -2.26 | 1.14 | CaO |  |
| Cr K | -2.86 | 6.12 | -4.17 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -4.43 | 8.98 | -5.72 | MnO |  |
| Fe K | 227.96 | -454.74 | 293.26 | FeO |  |
| Ni K | -11.21 | 21.28 | -14.27 | NiO |  |
| O | -40.95 | 285.11 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 184028

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.69 | 1196735 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 1.31 | 1.62 | 1.76 | Na2O |  |
| Mg K | 3.77 | 4.41 | 6.25 | MgO |  |
| Al K | 10.91 | 11.51 | 20.61 | Al2O3 |  |
| Si K | 6.60 | 6.69 | 14.11 | SiO2 |  |
| P K | -21.19 | -19.48 | -48.56 | P2O5 |  |
| S K | 15.10 | 13.41 | 37.71 | SO3 |  |
| K K | 0.77 | 0.56 | 0.93 | K2O |  |
| Ca K | 0.49 | 0.35 | 0.68 | CaO |  |
| Cr K | -0.40 | -0.22 | -0.59 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.80 | 0.42 | 1.04 | MnO |  |
| Fe K | 58.67 | 29.91 | 75.48 | FeO |  |
| Ni K | -7.40 | -3.59 | -9.42 | NiO |  |
| O | 30.58 | 54.42 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 182482

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.77 | 1198086 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 1.78 | 2.27 | 2.40 | Na2O |  |
| Mg K | 63.33 | 76.26 | 105.00 | MgO |  |
| Al K | 3.66 | 3.97 | 6.91 | Al2O3 |  |
| Si K | 64.62 | 67.36 | 138.24 | SiO2 |  |
| P K | -51.76 | -48.92 | -118.60 | P2O5 |  |
| S K | -43.21 | -39.45 | -107.89 | SO3 |  |
| K K | 0.64 | 0.48 | 0.77 | K2O |  |
| Ca K | 3.54 | 2.58 | 4.95 | CaO |  |
| Cr K | -1.70 | -0.95 | -2.48 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.92 | -1.03 | -2.49 | MnO |  |
| Fe K | 57.92 | 30.36 | 74.52 | FeO |  |
| Ni K | -1.05 | -0.52 | -1.33 | NiO |  |
| O | 4.15 | 7.60 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 180964

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.72 | 1196086 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 31.93 | 25.67 | 43.04 | Na2O |  |
| Mg K | 11.69 | 8.89 | 19.39 | MgO |  |
| Al K | 43.57 | 29.85 | 82.32 | Al2O3 |  |
| Si K | 142.61 | 93.87 | 305.09 | SiO2 |  |
| P K | -78.08 | -46.60 | -178.90 | P2O5 |  |
| S K | -61.52 | -35.47 | -153.61 | SO3 |  |
| K K | 0.09 | 0.04 | 0.10 | K2O |  |
| Ca K | 7.72 | 3.56 | 10.80 | CaO |  |
| Cr K | -6.20 | -2.20 | -9.06 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 3.35 | 1.13 | 4.33 | MnO |  |
| Fe K | 5.81 | 1.92 | 7.47 | FeO |  |
| Ni K | -24.34 | -7.67 | -30.98 | NiO |  |
| O | 23.37 | 27.00 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 178564

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.69 | 1197062 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 12.01 | 20.25 | 16.19 | Na2O |  |
| Mg K | 52.84 | 84.25 | 87.60 | MgO |  |
| Al K | 27.37 | 39.33 | 51.71 | Al2O3 |  |
| Si K | 100.90 | 139.27 | 215.85 | SiO2 |  |
| P K | -88.90 | -111.27 | -203.70 | P2O5 |  |
| S K | -71.35 | -86.27 | -178.16 | SO3 |  |
| K K | 0.33 | 0.33 | 0.40 | K2O |  |
| Ca K | 2.93 | 2.84 | 4.10 | CaO |  |
| Cr K | 2.51 | 1.87 | 3.66 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 5.86 | 4.14 | 7.57 | MnO |  |
| Fe K | 38.57 | 26.77 | 49.62 | FeO |  |
| Ni K | 35.49 | 23.43 | 45.16 | NiO |  |
| O | -18.54 | -44.93 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 185669

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.77 | 1196101 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.785 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 3.81 | 4.42 | 5.13 | Na2O |  |
| Mg K | 65.04 | 71.46 | 107.85 | MgO |  |
| Al K | 9.62 | 9.53 | 18.18 | Al2O3 |  |
| Si K | 65.09 | 61.90 | 139.25 | SiO2 |  |
| P K | -53.60 | -46.22 | -122.82 | P2O5 |  |
| S K | -42.29 | -35.22 | -105.58 | SO3 |  |
| K K | 1.02 | 0.70 | 1.23 | K2O |  |
| Ca K | 0.27 | 0.18 | 0.37 | CaO |  |
| Cr K | 0.16 | 0.08 | 0.24 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.48 | 0.23 | 0.62 | MnO |  |
| Fe K | 49.77 | 23.80 | 64.03 | FeO |  |
| Ni K | -6.67 | -3.04 | -8.49 | NiO |  |
| O | 7.30 | 12.18 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 173331

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.72 | 1197323 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -1.57 | -1.37 | -2.11 | Na2O |  |
| Mg K | -7.48 | -6.19 | -12.40 | MgO |  |
| Al K | -5.59 | -4.17 | -10.57 | Al2O3 |  |
| Si K | -14.08 | -10.09 | -30.11 | SiO2 |  |
| P K | 35.73 | 23.23 | 81.87 | P2O5 |  |
| S K | 29.51 | 18.53 | 73.69 | SO3 |  |
| K K | -0.09 | -0.05 | -0.11 | K2O |  |
| Ca K | -0.65 | -0.33 | -0.91 | CaO |  |
| Cr K | 0.19 | 0.07 | 0.28 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 1.39 | 0.51 | 1.79 | MnO |  |
| Fe K | 0.59 | 0.21 | 0.76 | FeO |  |
| Ni K | -1.71 | -0.59 | -2.18 | NiO |  |
| O | 63.76 | 80.24 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 7

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 188536

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.72 | 1195629 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.780 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.87 | 0.79 | 1.17 | Na2O |  |
| Mg K | 7.64 | 6.59 | 12.66 | MgO |  |
| Al K | 80.57 | 62.59 | 152.23 | Al2O3 |  |
| Si K | 11.93 | 8.90 | 25.52 | SiO2 |  |
| P K | -23.04 | -15.59 | -52.78 | P2O5 |  |
| S K | -18.62 | -12.17 | -46.50 | SO3 |  |
| K K | -0.06 | -0.03 | -0.08 | K2O |  |
| Ca K | 1.94 | 1.01 | 2.71 | CaO |  |
| Cr K | 4.12 | 1.66 | 6.02 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.00 | -0.38 | -1.30 | MnO |  |
| Fe K | 5.50 | 2.06 | 7.07 | FeO |  |
| Ni K | -5.28 | -1.89 | -6.72 | NiO |  |
| O | 35.46 | 46.46 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 8

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 188915

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.72 | 1197192 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.85 | 1.25 | 1.15 | Na2O |  |
| Mg K | 60.58 | 83.74 | 100.45 | MgO |  |
| Al K | 9.85 | 12.27 | 18.61 | Al2O3 |  |
| Si K | 57.67 | 69.00 | 123.38 | SiO2 |  |
| P K | -55.50 | -60.21 | -127.17 | P2O5 |  |
| S K | -44.33 | -46.46 | -110.69 | SO3 |  |
| K K | 0.20 | 0.17 | 0.24 | K2O |  |
| Ca K | 1.59 | 1.33 | 2.22 | CaO |  |
| Cr K | 2.41 | 1.56 | 3.52 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 6.70 | 4.10 | 8.65 | MnO |  |
| Fe K | 63.05 | 37.94 | 81.11 | FeO |  |
| Ni K | -1.17 | -0.67 | -1.48 | NiO |  |
| O | -1.91 | -4.02 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 9

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 181621

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.75 | 1197401 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -0.22 | -0.35 | -0.29 | Na2O |  |
| Mg K | 105.88 | 158.80 | 175.55 | MgO |  |
| Al K | 26.51 | 35.83 | 50.09 | Al2O3 |  |
| Si K | 172.78 | 224.32 | 369.63 | SiO2 |  |
| P K | -142.62 | -167.90 | -326.80 | P2O5 |  |
| S K | -110.47 | -125.63 | -275.84 | SO3 |  |
| K K | -1.56 | -1.46 | -1.88 | K2O |  |
| Ca K | 3.46 | 3.15 | 4.85 | CaO |  |
| Cr K | -2.49 | -1.75 | -3.64 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 10.54 | 6.99 | 13.60 | MnO |  |
| Fe K | 87.29 | 56.99 | 112.29 | FeO |  |
| Ni K | -13.80 | -8.57 | -17.56 | NiO |  |
| O | -35.29 | -80.43 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 11

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 185193

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.78 | 1195992 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 15.85 | 16.12 | 21.36 | Na2O |  |
| Mg K | 5.09 | 4.90 | 8.44 | MgO |  |
| Al K | 23.17 | 20.09 | 43.78 | Al2O3 |  |
| Si K | 67.46 | 56.18 | 144.33 | SiO2 |  |
| P K | -36.42 | -27.50 | -83.45 | P2O5 |  |
| S K | -26.49 | -19.33 | -66.16 | SO3 |  |
| K K | 1.60 | 0.96 | 1.93 | K2O |  |
| Ca K | 2.04 | 1.19 | 2.85 | CaO |  |
| Cr K | -0.04 | -0.02 | -0.06 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.25 | 0.11 | 0.33 | MnO |  |
| Fe K | 4.84 | 2.03 | 6.23 | FeO |  |
| Ni K | 16.05 | 6.39 | 20.42 | NiO |  |
| O | 26.60 | 38.88 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 12

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 195371

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.78 | 1196546 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 0.83 | 0.72 | 1.12 | Na2O |  |
| Mg K | 6.58 | 5.37 | 10.90 | MgO |  |
| Al K | 83.93 | 61.78 | 158.58 | Al2O3 |  |
| Si K | 10.19 | 7.21 | 21.80 | SiO2 |  |
| P K | -20.52 | -13.16 | -47.02 | P2O5 |  |
| S K | -15.52 | -9.61 | -38.75 | SO3 |  |
| K K | -0.19 | -0.10 | -0.23 | K2O |  |
| Ca K | 0.72 | 0.36 | 1.00 | CaO |  |
| Cr K | -0.78 | -0.30 | -1.14 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.70 | 0.25 | 0.90 | MnO |  |
| Fe K | 4.04 | 1.44 | 5.19 | FeO |  |
| Ni K | -9.71 | -3.29 | -12.36 | NiO |  |
| O | 39.75 | 49.34 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 13

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 185132

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.83 | 1196789 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 1.64 | 2.05 | 2.21 | Na2O |  |
| Mg K | 66.51 | 78.71 | 110.29 | MgO |  |
| Al K | 6.51 | 6.94 | 12.29 | Al2O3 |  |
| Si K | 105.72 | 108.28 | 226.16 | SiO2 |  |
| P K | -76.29 | -70.86 | -174.80 | P2O5 |  |
| S K | -59.71 | -53.57 | -149.09 | SO3 |  |
| K K | -1.46 | -1.08 | -1.76 | K2O |  |
| Ca K | 2.46 | 1.77 | 3.44 | CaO |  |
| Cr K | 2.81 | 1.56 | 4.11 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.45 | 0.24 | 0.58 | MnO |  |
| Fe K | 51.98 | 26.77 | 66.87 | FeO |  |
| Ni K | -0.23 | -0.11 | -0.29 | NiO |  |
| O | -0.39 | -0.69 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 14

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 186385

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.77 | 1195172 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.805 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 3.95 | 5.67 | 5.33 | Na2O |  |
| Mg K | 46.54 | 63.12 | 77.17 | MgO |  |
| Al K | 6.53 | 7.98 | 12.34 | Al2O3 |  |
| Si K | 83.20 | 97.66 | 177.98 | SiO2 |  |
| P K | -65.99 | -70.24 | -151.20 | P2O5 |  |
| S K | -45.31 | -46.59 | -113.12 | SO3 |  |
| K K | 1.49 | 1.26 | 1.80 | K2O |  |
| Ca K | 0.75 | 0.62 | 1.06 | CaO |  |
| Cr K | 3.28 | 2.08 | 4.79 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 2.63 | 1.58 | 3.40 | MnO |  |
| Fe K | 44.20 | 26.10 | 56.87 | FeO |  |
| Ni K | 18.54 | 10.41 | 23.59 | NiO |  |
| O | 0.17 | 0.35 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 12